List of Samples:

| Sample # | Silane (mol/L) | APTES (mol frac) | Polymer (%wt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 0.75 | 10 |
| 2 | 0.6 | 0.5 | 20 |
| 3 | 0.9 | 0.25 | 10 |
| 4 | 0.6 | 0.25 | 20 |
| 5 | 0.3 | 0.75 | 30 |
| 6 | 0.6 | 0.5 | 30 |
| 7 | 0.6 | 0.5 | 20 |
| 8 | 0.6 | 0.75 | 20 |
| 9 | 0.6 | 0.5 | 10 |
| 10 | 0.9 | 0.75 | 10 |
| 11 | 0.6 | 0.5 | 20 |
| 12 | 0.9 | 0.5 | 20 |
| 13 | 0.9 | 0.25 | 30 |
| 14 | 0.3 | 0.25 | 10 |
| 15 | 0.6 | 0.5 | 20 |
| 16 | 0.3 | 0.5 | 20 |
| 17 | 0.9 | 0.75 | 30 |
| 18 | 0.6 | 0.5 | 20 |
| 19 | 0.3 | 0.25 | 30 |

*APTES: 3-aminopropyltriethoxysilane

Table 1: List of Samples

Results

| Sample # | Diameter (in) | Radius (in) | Length (in) | Volume (in3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5625 | 0.28125 | 1.5000 | 0.372757331 |
| 2 | 0.5625 | 0.28125 | 1.7500 | 0.434883553 |
| 3 | 0.4375 | 0.21875 | 1.2500 | 0.187912647 |
| 4 | 0.4375 | 0.21875 | 1.0000 | 0.150330117 |
| 5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.5000 | 0.25 | 1.5625 | 0.306796158 |
| 7 | 0.5625 | 0.28125 | 1.7500 | 0.434883553 |
| 8 | 0.6250 | 0.3125 | 1.5000 | 0.460194236 |
| 9 | 0.5625 | 0.28125 | 1.7500 | 0.434883553 |
| 10 | 0.6250 | 0.3125 | 1.1250 | 0.345145677 |
| 11 | 0.5625 | 0.28125 | 1.8750 | 0.465946664 |
| 12 | 0.5938 | 0.296875 | 0.9375 | 0.259578311 |
| 13 | 0.5000 | 0.25 | 1.5000 | 0.294524311 |
| 14 | 0.4063 | 0.203125 | 0.8750 | 0.113418705 |
| 15 | 0.5000 | 0.25 | 1.6250 | 0.319068004 |
| 16 | 0.5000 | 0.25 | 1.5000 | 0.294524311 |
| 17 | 0.6250 | 0.3125 | 1.7500 | 0.536893276 |
| 18 | 0.5750 | 0.2875 | 1.8125 | 0.470655985 |
| 19 | 0.7500 | 0.375 | 1.5000 | 0.6626797 |

Table 2: Sample Properties

| Sample # | Initial Peak-to-peak Amp (mv) | Final Peak-to-peak Amp (mv) | Peak-to-peak Amp Absorbed (mv) | Peak-to-peak Amp Absorbed per Volume of Aerogel (mv/in3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320 | 280 | 40 | 107.3 |
| 2 | 320 | 135 | 185 | 425.4 |
| 3 | 320 | 280 | 40 | 212.9 |
| 4 | 320 | 295 | 25 | 166.3 |
| 5 | 320 | -- | 320 | -- |
| 6 | 320 | 270 | 50 | 163.0 |
| 7 | 320 | 205 | 115 | 264.4 |
| 8 | 320 | 220 | 100 | 217.3 |
| 9 | 320 | 290 | 30 | 69.0 |
| 10 | 320 | 260 | 60 | 173.8 |
| 11 | 320 | 160 | 160 | 343.4 |
| 12 | 320 | 260 | 60 | 231.1 |
| 13 | 320 | 270 | 50 | 169.8 |
| 14 | 320 | 300 | 20 | 176.3 |
| 15 | 320 | 160 | 160 | 501.5 |
| 16 | 320 | 270 | 50 | 169.8 |
| 17 | 320 | 140 | 180 | 335.3 |
| 18 | 320 | 220 | 100 | 212.5 |
| 19 | 320 | 300 | 20 | 30.2 |

Table 3: Initial and Final Peak-to-Peak Measurements

| Sample # | Initial Reading (mv) | Final Reading (mv) | Difference (mv) | Percentage Loss (Difference/Initial) | % Loss/in |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320 | 280 | 40 | 12.50% | 33% |
| 2 | 320 | 135 | 185 | 57.81% | 32% |
| 3 | 320 | 280 | 40 | 12.50% | 31% |
| 4 | 320 | 295 | 25 | 7.81% | 27% |
| 6 | 320 | 270 | 50 | 15.63% | 21% |
| 7 | 320 | 205 | 115 | 35.94% | 21% |
| 8 | 320 | 220 | 100 | 31.25% | 20% |
| 9 | 320 | 290 | 30 | 9.38% | 17% |
| 10 | 320 | 260 | 60 | 18.75% | 17% |
| 11 | 320 | 160 | 160 | 50.00% | 13% |
| 12 | 320 | 260 | 60 | 18.75% | 10% |
| 13 | 320 | 270 | 50 | 15.63% | 10% |
| 14 | 320 | 300 | 20 | 6.25% | 10% |
| 15 | 320 | 160 | 160 | 50.00% | 10% |
| 16 | 320 | 270 | 50 | 15.63% | 8% |
| 17 | 320 | 140 | 180 | 56.25% | 8% |
| 18 | 320 | 220 | 100 | 31.25% | 7% |
| 19 | 320 | 300 | 20 | 6.25% | 5% |
| acoustic foam | 320 | 260 | 60 | 18.75% | 4% |

Table 4: Volume Percentage Loss